# 附件4：技术指标要求

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阳离子聚合物 | 颜色外观：无色透明液体 PHMB活性组分，%：≥25 pH（原液，20℃）：6.5-7.5 密度，g/mL：0.9-1.1 杀菌率，%：≥95% |